附件1

一、要求

（一） 样式

并满足有效货运包装。

（二） 基本信息

| 物资名称 | 描 述 | 单 位 | 装运 重量 | 装运 体积 | 包装要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 折叠床 | 折叠床由木板、框架构成。折叠床颜色为银灰色。 方管：Q235 20 mm×20 mm×1.2 mm、Q235 25 mm×25mm×1.2 mm 矩管：Q235 40 mm×20 mm×1.0 mm 冷轧钢板： Q235 t 3mm。 木板：9 mm。 | 张 | 4.7kg/张 | 0.108m3 | 内包装：采 用透明塑料 袋； 包装尺寸： 1000mm × 800mm × 130mm |

二、标志印刷

1.木板折叠床床头位置床板上印有“红十字”标识和“宁夏红十字会”字样，采用红色油墨印刷，文字字体为黑体字；床尾位置床板上印有承制单位名称及联系方式，采用黑色油墨印刷，文字字体为黑体字；印字位置为左右居中，红十字标识及印字标识内容及尺寸见图 1。

2.木板折叠床床头位置床梁上两侧对称印有“宁夏红十字会捐赠”字样，采用红色油墨印刷，文字字体为黑体字，印字位置为床梁上两连接件间居中位置，印字标识整体效果图见图 2。

图 2 床梁印字效果图